2018年建设工程质量检测机构能力比对作业指导书

（防水涂料）

一、样品规格及数量

样品为聚氨酯防水涂料（单组份）5kg，采用铁桶密封包装。

二、项目及依据标准

能力比对的项目及依据标准如下：

| 样品种类 | 比对项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率 | GB/T 16777-2008 |

三、样品确认

在收到样品后请及时核验样品的信息和状态，并如实填写“样品接收确认表”。如同时参加其他项目的比对，可合并反馈一份样品接收确认表。如有样品破损、实物编号与表中编号不符或其他异常情况，请及时联系河北省建筑科学研究院。

# 请于收到样品5日内将“样品接收确认表”（扫描件）以电子邮件方式发至河北省建筑科学研究院。

四、状态调节

收到样品后，应将样品在温度（23±5）℃的条件下密封保存，保存期限至少至9月5日。9月7日后方可开启铁桶对样品进行涂膜操作。

在进行检测之前，应将样品在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%的环境下放置至少24h，并在该环境条件下进行涂膜的制备和养护。

五、试验操作

凡本作业指导书未做具体要求的，均按相应检测方法标准进行操作。

涂膜制备时，试样分三次涂覆到模框中，每次间隔时间应不少于6h且不超过24h，涂膜最终厚度应为1.5mm±0.2mm。

六、数据处理

各能力比对项目的返回结果按下表进行修约。

| 样品种类 | 比对项目 | 修约要求 |
| --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度 | 0.01MPa |
|  | 断裂伸长率 | 1% |

# 七、报送结果

# 各单位务必及时完成各项目的检测，并于2018年9月25日前以纸质方式向省质量研究会报送“能力比对结果报告单”。

# 未取得相应资质的检测项目，请在结果报告单的备注栏中予以注明。此类数据将不参与标准值的统计。

# 八、联系方式

# 1、河北省建筑科学研究院

# 联系人及电话：李贝贝18033878101、李治18033871030

# 网址：http://www.hebabr.com，邮箱：pxb@hebabr.com

# 2、河北省建设工程质量研究会

# 联系人及电话：0311-68031173 张兴锋 17732126056、杨松松 15511325109

# 通讯地址：石家庄市新华路296号盛安大厦521室，邮编：050000

# 附：样品接收确认表

河北省建设工程质量研究会

河北省建筑科学研究院

2018年7月15日

样品接收确认表

| 样品名称 | □防水涂料（T） □苯溶液（B）□高强螺栓连接件（G） |
| --- | --- |
| 发样单位 | 河北省建筑科学研究院 |
| 联系地址 | 石家庄市槐安西路395号 |
| 联系人及电话 | 李贝贝 18033878101、李治 18033871030 |
| 样品编号 | 涂料：T 苯溶液：B 螺栓连接件：G |
| 收样单位 |  |
| 联系地址 |  |
| 联系人及电话 |  | 邮 编 |  |
| 接收状态 | □样品编号与实物一致 □样品编号与实物不符 | □完好 □异常 |
| 如需要，对接收样品的详细说明： |
| 备 注 | 请于收到样品5日内将“样品接收确认表”以电子邮件方式发至河北省建筑科学研究院（pxb@hebabr.com）。如有样品破损、实物编号与表中编号不符或其他异常情况，请及时联系河北省建筑科学研究院。 |

接收人签字：                       接收单位（盖章）