2019年建设工程质量检测机构能力比对作业指导书

（耐碱网布）

一、样品规格及数量

样品为耐碱网格布，幅宽为0.8m、长度为2.0m，将耐碱网格布沿长度方向卷为筒状后包装运输。

二、项目及依据标准

能力比对的项目及依据标准如下：

| 样品种类 | 比对项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 耐碱网格布 | 断裂强力、断裂伸长率、单位面积质量 | GB/T 7689.5-2013 GB/T 9914.3-2013 |

三、样品确认

在收到样品后请及时核验样品的信息和状态，并如实填写“样品接收确认表”。如同时参加其他项目的比对，可合并反馈一份样品接收确认表。如有样品破损、实物编号（见包装或样品表面）与表中编号不符或其他异常情况，请及时联系河北省建筑科学研究院有限公司。

# 请于收到样品5日内将“样品接收确认表”（扫描件）以电子邮件方式发至河北省建筑科学研究院有限公司。

四、状态调节和试验环境

确认样品无误后，应及时将其在平整的操作台面上平稳展开，之上放置适当的平板状重物压平，并在温度20℃-35℃、相对湿度40%-70%的条件下静置不少于48h。为便于压平样品，也可先按图一所示将样品裁切后再压平，不得以手工反向卷曲的方式平整样品。

样品经压平处理后即可按标准要求制备试样，之后在规定的环境条件下进行调湿和试验。

五、试样制备及操作

凡本作业指导书未做具体要求的，均按相应检测方法标准进行试样的制备及操作。

样品尺寸为2.0m（经向）×0.8m（纬向），按图一所示分为A区和B区。各比对项目的试样（或过渡试样）应按图一所示位置裁取，拉伸试样的类型为I型。

如因断裂位置导致拉伸试验结果无效的，应在A区裁取经向备用试样，在B区裁取纬向备用试样。

图 一

六、数据处理

各能力比对项目的返回结果按下表进行修约。

| 样品种类 | 比对项目 | 修约要求 |
| --- | --- | --- |
| 耐碱网格布 | 断裂强力 | 0.1N |
|  | 断裂伸长率 | 0.1% |
|  | 单位面积质量 | 0.1g/m2 |

# 七、报送结果

# 各单位务必及时完成各项目的检测，并于2019年9月10日前以纸质方式向河北省建设工程质量研究会报送“能力比对结果报告单”。

# 未取得相应资质的检测项目，请在结果报告单的备注栏中予以注明。此类数据将不参与标准值的统计。

# 八、联系方式

# 1、河北省建筑科学研究院有限公司

# 联系人及电话：李贝贝18033878101、李治18033871030

# 网址：http://www.hebabr.com，邮箱：pxb@hebabr.com

# 2、河北省建设工程质量研究会

# 联系人及电话：0311-68031173 张兴锋 17732126056、杨松松 15511325109

# 通讯地址：石家庄市新华路296号盛安大厦521室，邮编：050000

# 附：样品接收确认表

河北省建设工程质量研究会

河北省建筑科学研究院有限公司

2019年8月10日

样品接收确认表

| 样品名称 | □混凝土外加剂（W） □耐碱网布（N）□门窗型材（M） |
| --- | --- |
| 发样单位 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
| 联系地址 | 石家庄市槐安西路395号 |
| 联系人及电话 | 李贝贝 18033878101、李治 18033871030 |
| 样品编号 | 外加剂：W 耐碱网布：N 门窗型材：M |
| 收样单位 |  |
| 联系地址 |  |
| 联系人及电话 |  | 邮 编 |  |
| 接收状态 | □样品编号与实物一致 □样品编号与实物不符 | □完好 □异常 |
| 如需要，对接收样品的详细说明： |
| 备 注 | 请于收到样品5日内将“样品接收确认表”以电子邮件方式发至河北省建筑科学研究院有限公司（pxb@hebabr.com）。如有样品破损、实物编号与表中编号不符或其他异常情况，请及时联系河北省建筑科学研究院有限公司。 |

接收人签字：                       接收单位（盖章）

# Text boxes

样品编号及标识

经向拉伸过渡试样

单位面积质量试样

经向拉伸备用试样

A区

B区

纬向拉伸备用试样

纬向拉伸过度试样

单位面积质量试样